# Technický list                                                                                                                   FAD - Přerov

# OVERSOL PROFI  Fenster Grund  + Füller -  Bílý základ

# Okenní systém na vodní bázi

## Druh výrobku :

Bílá základní  nátěrová barva a nátěrová podkladová vrstva na bázi vodou ředitelného akrylátu. Dva produkty v jednom. Při ředění dodávaného produktu technickou vodou v poměru 1:1 je určen k použití jako bílý základ pro nanášení máčením a poléváním. Poskytuje ochranu proti zamodralosti u rozměrově stálých konstrukčních dílů v exteriéru. Neředěný pak slouží jako bílý plnicí  podklad ( stříkací tmel ) pro rozměrově stálé konstrukční prvky v exteriéru., v systémovém spojení s produktem OVERSOL PROFI FENSTER FINISH – BÍLÝ nebo odstínu RAL.

Vlastnosti:

Fenster Füller – bílý plnič

- bílý krycí, hedvábně matný

- dobrý rozliv

- rychle schnoucí

- vynikající brousitelnost

- vyrovnávací schopnost při nerovnostech ( stabilní do 250 μm mokré vrstvy )

- nelepivý

- velmi dobré spojení s produktem OVERSOL PROFI FENSTERGRUND

### Fenstergrund – bílý základ ( naředěný 1:1 technickou vodou )

- bílý lazurující, matný

- rychlé schnutí

- dobrý rozliv

- vynikající brousitelnost

- nepatrné napřímení vláken

- žádná blokace

- reguluje vlhkost

Nanášené množství:

Fenster Füller – bílý plnič

200μm mokré vrstvy odpovídá cca 300 g.m‾ ²

Fenstergrund – bílý základ

Závisí na nasákavosti podkladu, cca : 130 g.m‾ ²

Technické údaje:

Fenster Füller – bílý plnič

Hustota ( při 20° C ): 1,32 g.cm‾ ³

Viskozita pro zpracování : tixotropní

Podíl pevných látek: cca. 55 %

Nehořlavý

Fenstergrund – bílý základ

Hustota ( při 20° C ): 1,10 g.cm‾ ³

Viskozita pro zpracování : 11 – 13 ˝ D4

Podíl pevných látek: cca. 27 %

Nehořlavý

Sušení:

Hodnoty z praxe: při + 20˚C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Fenster Füller – bílý plnič

Nelepivý, brousitelný ale nikoli stohovatelný  po cca. 3 hodinách

Fenstergrund – bílý základ

Povrchové osušení : cca 30 min.

Schnutí do přebroušení : cca. 1 hod

Vysoká vlhkost dřeva a vzduchu nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Oversol  Profi Fenster Grund + Füller  Bílý                                                                                                                       -2-

Čištění:

Vodou a mýdlem, zaschlé barvy odmořovacím prostředkem

Barva:

Bílá

Vyvolání koroze:

Pro OVERSOL PROFI Fenster Grund – Bílý se smí používat pouze vany z plastu, nerezavějící oceli nebo lakovaných plechů. Máčecí vany z pozinkovaného plechu nejsou příliš vhodné. Po vyschnutí již kovy nenapadá.

Skladování:

Nejméně 1 rok v původně uzavřené nádobě při teplotě + 5˚C až + 30˚C. Chránit před mrazem.

Zbylé množství pevně uzavřít a uschovat.

Dodávané množství:

5 kg a 20 kg

Rozsah použití:

Pouze pro průmyslové zpracování. Povrchová úprava všech rozměrově stálých stavebních prvků ( např. okna, dveře, okenice).  Pro technické dotazy (např. zkouška moření) je Vám k dispozici naše technická poradenská služba.

Zpracování:

Teplota zpracování + 15°C až + 30°C.

Způsob použití:

Krátké ponořování, polévání a namáčení.

OVERSOL PROFI Fenster Grund + Füller Bílý je připravený k okamžitému použití a může být ředěn technickou  vodou v max. poměru  1 : 1.

Před upotřebením dobře promíchat! Nádoby po otevření vždy dobře uzavřít. Teplota okolí, materiálu ani výrobku nesmí při zpracování klesnout pod + 10°C.  Lišty držící sklo namáčet odděleně, aby se vyloučila jakákoliv mezera v ochraně a probarvení. Po vysušení provést mezioperační broušení zrnitostí 220 a po zbavení prachu jednou nastříkat OVERSOLEM PROFI Fenster Finish (minimální mokrá vrstva 250 μm).

Preventivní opatření:

OVERSOL PROFI Fenstergrung obsahuje biocidní účinnou látku proti napadení zamodralostí a houbami.

Nestříkat rostliny. Nepoužívat pro sauny, dřevěné části pařenišť a skleníků a pro dřevo přicházející do styku s pitnou vodou, potravinami a krmivy. Nenalévat do nádob na jídlo a pití.

Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících kapaliny, jako např. písek, řeziny, atd.  Potom likvidovat ve sběrnách zvláštních odpadů. Zpracovávat jen v dobře větraných místnostech. Nesmí se dostat do rukou dětem.

Ochranná opatření:

Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Používat nepropustné ochranné rukavice a pracovní oděv. Pozor na otevřená poranění. V případě stříknutí do očí důkladně vyplachovat proudem vody po dobu  min. 10 minut a potom vyhledat lékařskou pomoc.Během práce nejíst, nepít, nekouřit! Po práci pečlivě ošetřit obličej a ruce vodou a mýdlem. Špatné zacházení může vést k poškození zdraví! V takovém případě se poraďte s lékařem.

Likvidace:

Zbytky prostředků pro ochranu dřeva nenechat uniknout do kanalizace, povrchových odpadních vod, případně do půdy. Nádobu se zbytkem materiálu odevzdejte ve sběrně zvláštních odpadů. Tekutý odpad číslo 57 303,

vyschlý odpad číslo 55 513, podle rakouské normy o odpadech  ÖNORM S 2100.

Vyprázdněné a vyčištěné nádoby odevzdejte do sběrného systému ARA.

Dodávky a technické poradenství:

FAD – Přerov

Dluhonská 43

750 02 Přerov

tel . :  581 225 484,  fax :  581 299 856