# Technický list                                                                                                                   FAD - Přerov

# OVERSOL PROFI  Fenster Finish  -  bílý

# Okenní systém na vodní bázi

## Druh výrobku :

Kvalitní krycí nástřik k dosažení hedvábně lesklého povrchu dřevěných oken a dveří na vodní bázi s anorganickými pigmenty, stálými na světle.

Vlastnosti:

- SATIN – sametově lesklý povrch

- GLOS – lesklý povrch

- vysoce krycí

- mimořádně nízký výskyt vzduchových bublin

- velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření

- reguluje vlhkost

- trvale elastický

- velmi dobré krytí hran

- velmi dobrá přilnavost

- nehořlavý

Nanášené množství:

Oversol Profi Fenstergrund + Füller Bílý na vodní bázi 300 g.m‾ ²

Oversol Profi Fenstergrund – Bílý na vodní bázi: 130 g.m‾ ²

Oversol Profi Fenster Finish – Bílý na vodní bázi 300 g.m‾ ²

Technické údaje:

Hustota ( při 20° C ): 1,20 g.cm‾ ³

Viskozita AK 4: cca 26 s

Podíl pevných látek: cca. 48%

Otevřené skladovat: 1 den

Hodnota PH při 10 % roztoku: cca  9,0

Sušení:

Ve 2 až 3 hodinách pevný na omak ( při 250 – 300 μm mokrého filmu, 20˚C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu).

Vysoká vlhkost dřeva a vzduchu nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Čištění:

Vodou a mýdlem, zaschlé barvy odmořovacím prostředkem

Barva:

Bílá

Skladování:

Nejméně 1 rok v původně uzavřené nádobě při teplotě + 5˚C až + 30˚C. Chránit před mrazem.

Zbylé množství pevně uzavřít a uschovat.

Dodávané množství:

5 kg, 20 kg a 200 kg

Spotřeba:

OVERSOL PROFI Fenster Finish - Bílý - minimálně 250 – 300 g . m‾ ²

Oversol Fenster Finish Bílý                                                                                                                                        -2-

Rozsah použití:

Pouze pro průmyslové zpracování. Povrchová úprava všech rozměrově stálých stavebních prvků ( např. okna, dveře, okenice) pouze ze smrkového dřeva.  Pro technické dotazy (např. zkouška snášenlivosti těsnění a těsnících materiálů s OVERSOLEM PROFI – Fenster Finish – Bílý ) je Vám k dispozici naše technická poradenská služba.

Zpracování:

Teplota zpracování + 15°C až + 30°C.

Způsob použití:

OVERSOL PROFI Fenster Finish – Bílý je připravený k okamžitému použití a nesmí být ředěn.

Před upotřebením dobře promíchat! Nádoby po otevření vždy dobře uzavřít! Teplota okolí, materiálu ani výrobku nesmí při zpracování klesnout pod + 10°C.

Způsoby stříkání: Airless, Airmix, Aircote, Air – Plus.

Tlak materiálu: 90 – 120 barů

Trysky: 0,009 – 0,011 palce, plochý paprsek 20 - 40°

Lišty držící sklo namáčet a stříkat odděleně. Natíraný podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.

Po jednorázovém namočení v základu ( OVERSOL PROFI Fenstergrund  - Bílý ) a dokonalém proschnutí provést přebroušení pomocí brusné houby ( čtyřstanné ) zrnitosti 220. Po broušení  díl dokonale očistit od prachu a 1x nastříkat  materiálem OVERSOL PROFI Fenster Finish – Bílý ( minimální mokrá vrstva 250 μm).

Kování instalovat nejdřív po 12 hodinách. Nastříkané prvky i nadále skladovat při teplotě min 15 °C. Zasklení provádět před vyskladněním.

Nově nastříkané díly v žádném případě nepokládat na sebe na ležato!  Při ukládání na stojato vkládat mezi jednotlivé kusy polyetylénovou fólii nebo polystyrenové kostky.

Přítlačný tlak u oken a dveří nastavit zpočátku poněkud lehčeji.

Při zvýšení vlhkosti uvnitř stavby ( např. betonové potěry, omítkové práce, malování … ) je nutné zajistit dostatečné větrání.

Ochranná opatření:

Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Používat nepropustné ochranné rukavice a pracovní oděv. V případě stříknutí do očí důkladně vyplachovat proudem vody po dobu  min. 10 minut a potom vyhledat lékařskou pomoc.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit!

Po práci pečlivě ošetřit obličej a ruce vodou a mýdlem. Špatné zacházení  může vést k poškození zdraví.

Likvidace:

Zbytky prostředků pro ochranu dřeva nenechat uniknout do kanalizace, povrchových odpadních vod, případně do půdy. Nádobu se zbytkem materiálu odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Tekutý odpad číslo 57 303,

vyschlý odpad číslo 55 513, podle rakouské normy o odpadech  ÖNORM S 2100.

Vyprázdněné a vyčištěné nádoby odevzdejte do sběrného systému ARA.

Zákonná nařízení:

Nepodléhá povinnému označení podle zákona o chemikáliích. Nejedná se o nebezpečné látky podle ADR/RID. Nepodléhá nařízení o skladování a stáčení hořlavých kapalin.Obsah rozpouštědel leží pod hraničními hodnotami nařízení o rozpouštědlech.

Technická poradenská služba:

Návody pro použití a směrnice pro zpracování  prostředku OVERSOL PROFI Fenster Finish – Bílý jsou v souladu s rakouskými normami. Při dodržení směrnic pro zpracování, můžeme ručit za vynikající vlastnosti našich výrobků. Pokud máte podrobné dotazy nebo při výskytu jiných poměrů než se předpokládají v tomto informačním listu obraťte se prosím na naši  technickou poradenskou službu.

Dodávky a technické poradenství:

FAD – Přerov

Dluhonská 43

750 02 Přerov

tel . :  581 225 484,  fax : 581 299 856