# XYLADECOR - XYLAMON®  -  IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD

Bezbarvý prostředek na ochranu dřeva.

Druh výrobku:  Bezbarvý nátěrový prostředek na ochranu dřeva, na bázi rozpouštědel, určený k  použití jako základní impregnace před dalšími nátěry.

Ochranné působení:  200 g/m² (100 g/m² jako ochrana proti zamodrání)

B = preventivní ochrana před zamodráním

P = ochrana před houbami , před trouchnivěním

Iv = preventivní ochrana před hmyzem

W = odolnost proti povětrnostním vlivům a  vlhkosti, vhodný pro venkovní použití

Způsob použití:

SO = natřít, krátce ponořit, polít, natřít ve stříkacím tunelu. Nesmí být použito ruční stříkání nebo rozprašování.

T =    ponořit (doba ponoření 20 minut až několik hodin).

L =    máčení v korytě nebo částečná impregnace namáčením  (několik hodin až několik dnů).

Im =  impregnace vrtané díry

Xylamon je připraven k okamžitému použití a nesmí se ředit.

Technické údaje:

Hustota / 20 (C:	               cca 0,86 g/cm3

Viskozita AK 3 / 20 (C:	cca 22 sec

Bod vzplanutí:		cca 40 (C

Obsažené účinné látky:  Propiconazol, Permethrin

Rozpouštědlo:  Přes 50 % lakového benzínu

Barvy:  Bezbarvý

## Balení:   1 litr, 5 litrů, 20 litrů

Spotřeba:  1 litr (při 2 nátěrech) na cca. 6 m2 dřevěné plochy.

Vlastnosti:  Trvale chrání dřevo před napadením škůdci, zlepšuje přilnavost a trvanlivost následných nátěrů, vyrovnává rozdílnou nasákavost povrchu dřeva. Při přetření jinými nátěry bude jejich barevný tón stejnoměrný. Snadno se zpracovává - rychle zasychá - nehořlavý. Slabě zapáchá, po zaschnutí bez zápachu. Při použití železných namáčecích nádob musí být vnitřní stěny chráněny lakem odolávajícím rozpouštědlu.

Oblast použití:  Pro dřevo vystavené působení povětrnostních vlivů jako ochranný základní nátěr. Jako základní nátěr na dřevo v exteriéru, okna, dveře, nosné dřevěné konstrukce, dřevo ve vlhkých prostorách v interiéru.

Způsob zpracování: Nezpracovávejte při teplotách nižších než +5(C. Před použitím dobře rozmíchat - neředit! Nanášejte pomocí štětce nebo válečku. Nenanášejte stříkáním - vznikající mlha ohrožuje zdraví a životní prostředí ! Dřevo pod střechou, např. krovy, vazníky: 2 - 3 nátěry.  U rozměrově stálých konstrukčních dílů, jako jsou okna a dveře,  1 x XYLADECOR XYLAMON  Impregnační základ, poté dvakrát natřít produktem XYLADECOR OVERSOL silnovrstvá lazura. V suchých  obytných prostorách jen pro namáhané nebo vyztužující dřevo: natřít 1 - 2 Xxyladecor  Xylamonem impregnační základ, pak proveďte krycí nátěr  produktem Xyladecor vnitřní zušlechtění dřeva, který neobsahuje aktivní přísady ani rozpouštědla.

Není třeba žádné mezibroušení. Další nátěr provádějte po cca 2 hodinách. K dokonalému proschnutí dojde po cca 12 hodinách.  Do jednoho měsíce je nutno provést krycí nátěr proti působení ultrafialového záření pomocí produktů s obsahem pigmentu.

Čištění nástrojů:  Technickým benzínem nebo terpentýnem.

# XYLADECOR - XYLAMON®  - IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD                                                                                                       -2-

Skladování:  Doba uskladnění min.10 let v uzavřeném originálním balení. Teplota uskladnění +5(C až +30(C. Skladovat v suchu.

Bezpečnost práce:  Produkt obsahuje biocidní aktivní látky proti napadení houbou a hmyzem. Používejte jej proto jen tehdy, jestliže je ochrana dřeva předepsána nebo jestliže je v konkrétním případě nutná.

Ochranná opatření a první pomoc:  Používat vhodné ochranné rukavice a oděv. Po práci si pečlivě omýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Opatrně při otevřených ranách. Potřísněný oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Při kontaktu s kůží okamžitě omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody po dobu min. 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání par a nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.Zamezte úniku produktu do životního prostředí.

# Bezpečnostní upozornění:

# R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Obsahuje nízkovroucí hydrogenovaný benzin a propiconazol.

S 2         Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 13       Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 23       Nevdechujte páry.

S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.

S 35       Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S 62       Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Poskytnutí záruk:  Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu.