# XYLADECOR - XYLAMON® – SMRT ČERVOTOČŮM

Druh produktu:  Bezbarvý prostředek na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel, k hubení dřevokazného hmyzu, následně působící jako preventivní prostředek proti napadení hmyzem.

Obsažená účinná látka:  Flufenoxuron  0,02 %  ( hmotnostní procenta ).

Testovaný prostředek na ochranu dřeva s ochrannými účinky podle rakouské normy ÖNORM B 3802, díl 2:

Ib = účinný k hubení hmyzu

Iv = preventivně působící proti napadení  hmyzem

W= odolný vůči povětrnostním vlivům a  vlhkosti, vhodný pro aplikaci na dřevo v exteriéru.

Technické údaje:

Hustota / 20 (C:	         cca 0,83 g/cm3

Viskozita EK 535 / 20 (C:   cca 22 sec

Bod vzplanutí:	         cca 55 (C

Barvy:   Bezbarvý

Balení:  1 litr, 5 litrů

Aplikační metoda:

S  = nanášení štětcem

K = krátké máčení, polévání

T = máčení (doba máčení 20 minut až několik hodin)

Im = metoda aplikace pomocí vrtaných  otvorů

Sp = stříkání, rozprašování jen příslušnými průmyslovými závody a za dodržování  zvláštních bezpečnostních předpisů

Vlastnosti:  Proniká hluboko do ošetřovaného dřeva. Spolehlivě likviduje napadení dřeva škůdcem.

Nanášené množství:  Vždy podle intenzity napadení a nasákavosti dřeva; 250 g/m2 plochy dřeva pro hubení, preventivně při plošném ošetření. Při nanášení natíráním stačí l litr na cca  4 m².

Oblast použití:  Drobné napadení: Průlezové otvory hmyzu 2x až 3x vyplnit pomocí plastové trubičky konvičky a poté otvory uzavřít voskem.

Plošné napadení: Napadené části několikrát sytě natřete štětcem.  Ošetření provádějte ve volném prostoru, nenechte odvětrávat v obytných prostorách. Velkoplošné napadení v konstrukční oblasti je účelnější nechat likvidovat odbornou firmou. Produkt XYLAMON smrt červotočům je dodáván ve stavu připraveném k použití a nesmí být ředěn.

Zaschnutí a následný nátěr:  Povrchové zaschnutí po ca. 24 hodinách. Nátěry lazurou nejdříve po 4 týdnech. Proschnutí: až za několik měsíců. Bez zápachu po cca 1/2 roce.

Rozpouštědlo:   Petrolbezin s malým obsahem aromátů

Čištění pracovních nástrojů:  Lakovým benzínem nebo terpentýnovou náhražkou.

Skladování:  Skladujte v suchu. V uzavřených originálních obalech minimálně 10 let.

Preventivní opatření:  Materiál obsahuje biocidní účinné látky k ochraně dřeva před napadením houbami a hmyzem jen tehdy, pokud je ochrana dřeva předepsaná, nebo je to v daném případě potřebné. Při natírání nekropit zeleň. Včelíny, sauny a dřevo ve sklenících neošetřovat těmito prostředky. Nesmí přijít do kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy. Nenalévat do potravinářských nádob.  Udržovat z dosahu dětí. Produkt je zápalný – nepracovat v blízkosti otevřeného ohně.

Používat jen v dobře větraném prostoru.

XYLADECOR - XYLAMON® –  SMRT ČERVOTOČŮM                                                                                                                                                    -2-

Hašení/ Likvidace:  Používat písek nebo práškový hasicí přístroj. Nepoužívat vodu. Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících tekutiny, např. písek, piliny atd. Nesmí se dostat do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Zamezte úniku produktu do životního prostředí.

Ochranná opatření a první pomoc:  Používat vhodné ochranné rukavice a oděv.Po práci si pečlivě omýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Opatrně při otevřených ranách.Potřísněný oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem.Během práce nejíst, nepít a nekouřit.Při kontaktu s kůží okamžitě omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

# Bezpečnostní upozornění:

# R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 57 Toxický pro včely

Obsahuje nízkovroucí hydrogenovaný benzin a flufenoxuron.

S 2         Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 13       Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 23       Nevdechujte páry.

S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.

S 35       Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny

bezpečným způsobem.

S 62       Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte tento obal  nebo označení.

Poskytnutí záruk:  Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu.