#### XYLADECOR - OVERSOL®

#### Silnovrstvá lazura s UV filtrem

Druh výrobku:  OVERSOL – Silnovrstvý lazurovací lak na bázi olejového pojiva a anorganických, na světle stálých pigmentů. K ošetření dřevěných ploch, oken a dveří vystavených silným povětrnostním vlivům a UV – záření.

Ochranné působení:  Výrobek je vybaven aktivní ochranou proti zamodrání dřeva. Velmi dobrá stálost vůči počasí a UV záření.

Účinná látka :  Dichlofluanid 0,7 hmotnostního procenta v pigmentových typech.

Způsob použití:  Natírat. Nestříkat. Mlha vznikající při stříkání poškozuje zdraví a životní prostředí. Je připraven k přímému použití a nesmí být ředěn.

Technické údaje:    Hustota / 20 (C:	                 										    cca  0,91g/cm3

Podíl pevných látek: 	                         cca 50 %

Viskozita DIN 53019,1                      cca 70 mPa.s

Bod vzplanutí:			                                 cca 45 (C

Bod zápalu:			                                           220 (C

Barevné odstíny:  Přírodní, jilm polní, vlašský ořech, wenge, sipo, limba, bílý – krycí, slonová kost.  Barevné odstíny jsou navzájem mísitelné. Proveďte zkušební nátěr.

Balení:  1 litr, 5 litrů, 20 litrů

Oblast použití:  Dřevo na volném prostranství, okna, dveře, zahradní nábytek, atd. Vhodný jako vrchní nátěr po přípravku Xyladecor nebo Xylamon impregnační základ na plochy vystavené plnému působení povětrnostních vlivů a UV – záření  ( balkony, dřevěná

obložení, okna,vrata, apod. ).

Způsob zpracování:  Staré neznámé nátěry odstranit. Nátěry provedené silnovrstvou lazurou přetřít přímo nebo po obroušení.

Díly, na které nejsou kladeny zvýšené nároky na rozměrovou stálost, např. venkovní obklady nebo balkony:

Nové dřevo: dvakrát natřít přípravkem XYLADECOR na bázi rozpouštědel, poté jedenkrát natřít přípravkem XYLADECOR OVERSOL – silnovrstvá lazura.

Renovace: 1 x Xyladecor (pro sjednocení barvy) a poté 1 x XYLADECOR Oversol – silnovrstvá lazura.

Dřevěné výrobky přesných rozměrů:

Nové dřevo: (okna a dveře) jako základní nátěr 1 x natřít XYLADECOR XYLAMON – impregnační základ nebo XYLADECOR,

poté 2 x  produktem XYLADECOR OVERSOL – silnovrstvá lazura.

Renovace: V případě silného opotřebení 1 x natřít XYLADECOR (pro sjednocení barvy), poté 1 – 2 x (podle stupně poškození povětrnostními vlivy) natřít přípravkem XYLADECOR OVERSOL. Sousedící materiály je nutno zakrýt, jejich případné znečištění

ihned odstranit. Plastické materiály bezpodmínečně zakrýt.

Spotřeba:  1 litr stačí při dvou nátěrech na cca. 8 m2

Proschnutí:  Další  nátěr po cca 6 hodinách. Proschnutí po cca  24 hodinách. Natírejte jen v dobře větraných prostorách.

Vlastnosti: Nátěr vytváří film, který je prodyšný pro vodní páry. Má vyšší podíl pevných částic. Zápach rozpouštědla odezní po proschnutí a vyvětrání.

Skladování:  Skladovat v suchu. V originálně uzavřeném obalu skladovatelnost nejméně 10 let.

Čištění pracovních nástrojů:  Technickým benzínem nebo terpentýnem.

Rozpouštědlo:  Pod 50 % lakového benzínu

XYLADECOR - OVERSOL®                                                                                                                                                                                               -2-

Preventivní bezpečnostní opatření:  Obsahuje biocidní účinné látky k aktivní ochraně před zamodráním. Nepoužívat pro sauny. Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění rostlin. Nepřelévejte do nádob určených pro potraviny a nápoje.

Nezpracovávejte při otevřeném světle nebo ohni. Zápalné. K hašení použijte písek nebo práškový hasící prostředek. Používat jen v dobře větraných prostorech.

Nesprávné použití může vést k poškození zdraví. Chraňte před dětmi ! Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících tekutiny, např. písek, piliny atd.

# Bezpečnostní upozornění:

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Obsahuje dichlofluanid.

S 2         Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 13       Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 23       Nevdechujte páry.

S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.

S 35       Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

Ochranná opatření a první pomoc:  Používat vhodné ochranné rukavice a oděv.Po práci si pečlivě omýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Opatrně při otevřených ranách.Potřísněný oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem.Během práce nejíst, nepít a nekouřit.Při kontaktu s kůží okamžitě omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Při nadýchání par a nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Poskytnutí záruk:  Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu, tel: 581 299 855.