# XYLADECOR  BARVA

# Ochranná barva na dřevo s UV filtrem na vodní bázi

Druh výrobku:  Krycí , hedvábně lesklá ochranná barva odolávající vlivům počasí, na bázi disperze, polyvinylacetátu a vody.

Ochranné působení:  W = odolnost proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, vhodný pro venkovní použití

Barvy:  Bílá, šedá, žlutá, červenohnědá, tmavohnědá, zelená, hnědá, černá, červená, modrá, srnčí hnědá, mechově zelená, holubí šeď, stříbrošedá

Balení:  0,75 litru, 5 litrů,    bílá barva 0,75 litru, 5 litrů a 10 litrů

Spotřeba:  1 litr při dvou nátěrech na cca 6 m². U silně savých materiálů je nutno počítat s vyšší spotřebou. Proveďte zkušební nátěr!

Oblast použití:  Nové nebo již vlivem počasí ztmavlé dřevo na volném prostranství, např. ploty, převislé střechy, obložení fasád, dřevěné domky, balkóny, pergoly. Také na ostatní stavební materiály, např. beton, zdivo, dlažba, ale také okapy, rýny, parapety a jiné stavební prvky.  Světlý barevný odstín je vhodný ke zjasňování tmavých dřevěných povrchů.  Nátěry prováděné Xyladecorem – ochrannou barvou mají za určitých podmínek sklon ke slepování natřených ploch – vysoká teplota, tlak. Jde zejména o okenní drážky, podlahy garáží atd.

Vlastnosti:  Krycí barva, víceletá ochrana dřeva, odolávající vlivům počasí. Hedvábný lesk, lehce se zpracovává. Vysoká elasticita. Rychleschnoucí.

Způsob zpracování:  Před upotřebením dobře promíchat. Nové nátěry nanášet dvakrát měkkým štětcem nebo válečkem. Při silně

savých podkladech zředit 1. nátěr až s 10 % vody. Doporučujeme  provést kontrolní nátěr pro barevné sladění odstínů. Nátěr

neprovádět za plného slunečního svitu nebo za deště. Nezpracovávat při teplotě pod + 5 (C. Dřevo vystavené silné vlhkosti (ploty,

pergoly) ošetřit 1x XYLADECOR XYLAMONEM – impregnační základ, chránící dřevo proti houbě a hnilobě. Při použití ochranné barvy Xyladecor bílá ( nebo další světlé odstíny ) může dojít u dřeva s vysokým obsahem látek např. borovice, dub nebo u sukovitých dřev k jejich pronikání na povrch. Při renovaci ošetřované povrchy lehce obrousit, očistit od starých nátěrů a natřít.

Minerální a kovové podklady:  Musí být očištěny od špíny a prachu, musí být suché a schopné nést nátěr. Kov nejprve opatřete základním antikorozním nátěrem. Rezavá místa ošetřit prostředkem na ochranu proti rzi.

Proschnutí:  Proschnutí a další nátěr po cca 2 hodinách (záleží na teplotě a povětrnostních podmínkách). Doba schnutí může být prodloužena vlivem vysoké vlhkosti dřeva a vzduchu nebo nízké teploty.

Čištění nářadí:  Vodou a mýdlem.

Skladování:   Skladovat v suchu. V uzavřeném originálním obalu použitelné minimálně 2 roky. Datum plnění viz nálepka.

Preventivní opatření:  Materiál nesmí přijít do kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy. Nenalévat do potravinářských nádob.

Udržovat z dosahu dětí. Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících tekutiny, např. písek, piliny atd.

# Bezpečnostní upozornění:

# Vodou ředitelná lazura

S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Nepoužívat k nátěrům výrobků které přichází do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku.

Ochranná opatření a první pomoc:  Používat vhodné ochranné pomůcky. Po práci si pečlivě omýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při kontaktu s kůží okamžitě omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte proudem  vody  po dobu min 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání par a nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch.  Při přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace obalu:  Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Poskytnutí záruk:  Záruky poskytuje zpracovatel. Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu.