Dulux WOOD PRIMER

Základ na dřevo

Druh výrobku a použití:  Bezolovnatý pigmentovaný základ na bázi olejů a syntetických pryskyřic, určený pro všechny druhy dřeva.

Jako základ pod olejové systémy Dulux a jako základ pod venkovní systém Weathershield Exterior Gloss.

U vysoce pryskyřičných dřev je třeba použít jako základ speciální přípravek Dulux Trade Aluminium Sealer a Wood Primer.

Odstíny:  Bílá – A 500-16, růžová A 500-886

Balení:   1 l,  2,5 l a  5 litrů - bílá

2,5 l a 5 litrů  - růžová

Složení:  Titanová běloba, pojivo - olejové pryskyřice, rozpouštědlo – lakový benzin

Bod vzplanutí:  32°C - 55°C

Objemová sušina:  Nominální hodnota 52 %

Schnutí:   16 – 24 hodin, po této době je možné provést další nátěr

Praktická vydatnost:  11 – 15m² z litru

Aplikace:  Štětec, váleček, vzduchová pistole, bezvzduchové stříkání

Ředění:  Obvykle není nutné, v případě potřeby přidat 1 díl ředidla Dulux č. 41, nebo lakového benzinu na 10 dílů základní barvy.

Čistění nářadí:  ředidlo Dulux č. 41, nebo lakový benzin.

Způsob použití:  Po přípravě suků (pokud je to potřebné) aplikovat 1 nátěr Dulux  Wood Primer bílý nebo růžový, následně jeden nátěr Dulux Trade Undercoat a poté jeden až 2 nátěry Dulux Trade High Gloss Finish

Nebo: pouze pro vnitřní povrchy 2 nátěry Dulux Trade Low Outdor Eggshell.

Pro některá tvrdá dřeva je vhodná aplikace dvou nátěrů Dulux Wood Primer. První nátěr zředěný 10 % lakovým benzinem podporuje proniknutí materiálu do dřeva. Povrch dřeva by měl být před natíráním očistěn rozpouštědlem pro odstranění oleje z povrchu.

Nepoužívat na dřevo u něhož vlhkostpřesahuje18 % na povrchu a 12 % uvnitř.

Bezpečnostní a ochranná opatření:   Udržovat mimo zdroje vznícení – nekouřit. Obsahuje lakový benzin. Nenechávat v dosahu dětí. Zabránit styku přípravku s očima a pokožkou.V případě zasažení očí je nutné okamžité vypláchnutí proudem čisté vody po dobu min. 10 minut, potom vyhledat lékařskou pomoc. Odstranit barvu s pokožky. Použít mýdlo a vodu nebo jiný vhodný čistící přípravek na pokožku. Během natírání a  schnutí zabezpečit dostatečné větrání. Nevdechovat rozprašovanou barvu. Je-li při stříkání nedostatečné větrání, používat vhodný respirátor. Při přepravě zachovávat opatrnost

Plechovky musí být uloženy  bezpečně ve vertikální poloze. Plechovku s barvou nezavěšovat za držadlo. Neobsahuje žádné příměsi olova. Chránit před extrémními teplotami. Nepracovat venku v chladných, vlhkých podmínkách. Nevylévat do odpadů nebo vodních toků. Před upotřebením důkladně promíchat.

Poskytnutí záruk:  Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu.