WEATHERSHIELD AQUATECH WOODSTAIN

Vodou ředitelná lazura na dřevo

Druh výrobku : Vodou ředitelný výrobek, jehož receptura vychází z unikátní technologie ICI, dvanáctiletého výzkumu a vývoje. Vytváří velmi poddajnou a pružnou vrchní vrstvu s hedvábným leskem, která má vynikající odolnost proti odlupování, vločkování a vzniku puchýřů. Rychle zasychá a snadno se udržuje.

Velikost balení :	jen 2,5 l

Barevná paleta :	viz. příslušný vzorník barev Dulux Trade

Složení (nominální) :   mikronizované transparentní pigmenty na bázi oxidu železitého a organické pigmenty, pojivo – akrylátový kopolymer s fungicidem, rozpouštědlo - voda

## Objemový obsah pevných látek :   typický 40 % (nominální), různé barvy se mohou lišit.

Doby zasychání :	jednoduchý nátěr standardní tloušťky: Doba zasychání se bude měnit podle teploty a vlhkosti. Uváděná doba zasychání

bude např. významně delší v chladnu a vlhku. Další nátěr za normálních podmínek za 2hodiny.

Praktická vydatnost :   za normálních podmínek je až12 m² na litr barvy. Závisí však na  absorpční schopnosti dřeva.

Nanášení :   nestříkat.

Ředění :	hotová k použití. Neřeďte.

Čistění :	veškeré zařízení vyčistěte okamžitě po použití čistou vodou.

Příprava povrchu :   povrch musí být čistý, suchý, zbavený všeho vadného nebo špatně držícího materiálu, špíny, tuku, vosku atd.

Každý povrch důkladně obrousit vhodným brusným papírem nebo houbou ve směru let dřeva a odprášit. U lazurovacích odstínů, musí být

povrchy jež jsou ve špatném stavu, nebo byly dříve napuštěny  např. fermeží, očištěny  až na holé dřevo. Odstraňte sklenářské materiály a

lišty. Všechny napadené plochy zbavte plísní, lišejníků, řas a mechu a ošetřete je fungicidním přípravkem Weathershield Fungicidal Wash*.

Vyčistěte všechny polodrážky a obruste všechny plochy ve směru let a pak je zbavte prachu. Pro zasklívání (či správky) oken s povrchem

přírodního dřeva nepoužívejte lněný fermežový tmel. Použijte vnější obrubové lišty uložené ve vhodném netvrdnoucím tmelu nebo

speciálním sklenářském tmelu. Používáte-li krycí odstíny Aquatech, ošetřete všechny suky a smolníky odstraněním pryskyřice a naneste na

ně tenký nátěr vhodného bílého šelakového prostředku na zatírání suků, abyste předešli změnám barvy. U tlakově impregnovaného dřeva,

zajistěte, aby byl povrch dokonale suchý. Používání silikonových penetračních prostředků může způsobit puchýřovitost nátěru.

Skladba nátěru :  nenatřené povrchy musí být opatřeny  1 x  základním nátěrem Weathershield Aquatech Preservative Basecoat. Setřete přebytečnou barvu z okolních ploch. Další podkladový nátěr není nutný. Jako vrchní nátěr použijte 2 x  Weathershield Aqautech Woodstain.

Poznámka:  stejně jako u ostatních vodou ředitelných barev nepoužívejte tuto barvu venku, klesne-li teplota  pod + 10 °C, ani je-li  pravděpodobný déšť, mlha nebo mráz, protože ovlivňují nepříznivě proces zasychání. Nově natřené dveře a okna nezavírat těsně,

dokud není lazura úplně zaschlá. Nové nebo nenatřené sklenářské polodrážky musí být před nanesením sklářského tmelu natřeny

základním nátěrem. Nepoužívejte fermežový sklářský tmel!. Není vhodný pro použití na venkovním dřevu, které je značně zvětralé a popraskané účinkem počasí.

Preventivní opatření :  nejedná se o hořlavinu a neobsahuje žádné sloučeniny olova. Během nanášení a zasychání zajistěte dobré větrání

## Chraňte barvu  před mrazem a extrémními teplotami. Obsah nevylévejte do kanálů a vodotečí.

Ochranná opatření : zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Při vniknutí barvy do oka, vyplachujte okamžitě proudem vody po dobu min. 10 min. a vyhledejte pomoc lékaře. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem nebo a ošetřete vhodným krémem. Nádobu s barvou dobře uzavírejte a dbejte aby byla z dosahu dětí. Chraňte před mrazem a extrémními teplotami.

Poznámka: Weathershield Fungicidal Wash obsahuje salicylan dodecylaminu a mléčnan dodecylaminu. Weathershield Exterior Preservative Basecoat obsahuje naftenát zinečnatý, dvojboritan trihexylenglykolu a dichlofluanid. Před nákupem si přečtěte štítek a používejte pesticidy bezpečným způsobem.

Poskytnutí záruk:  Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu.