#### Weathershield Yacht Varnish

##### Lak na venkovní použití

Druh výrobku a použití:  Vysoce trvanlivý, pružný polyuretanový lak na bázi rozpouštědel pro povrchovou úpravu a ochranu venkovních

dřevěných konstrukcí. Průhlednost a lesk lakového filmu zvýrazňují přirozenou krásu dřeva a zároveň mu zajišťují vynikající ochranu. Lak obsahuje UV filtry, které poskytují ochranu proti intenzivnímu slunečnímu záření a zajišťují ještě delší trvanlivost než ostatní laky.  Při venkovním použití na nové nebo holé dřevo se doporučuje využít kombinaci se základovým venkovním impregnačním nátěrem

**Weathershleld Exterior Preservative Basecoat.

Velikost balení:		1 a 2,5 litrů.

Barevný sortiment:	Bezbarvý lesklý .

Složení (nominální):             Pigmenty absorbující ultrafialové záření, olejovopryskyřičné pojivo s přísadou fungicidu, ředidlo -lakový benzin.

Sušina (objemová):	48% (nominální).

Ředění:			Není běžně potřebné, v případě potřeby max. 1díl ředidla Dulux č. 41 nebo lakového benzinu k 10 dílům laku.

Způsob nanášení:		Nanášejte pouze štětcem. Nestříkejte.

Zasychání:		Zaschnutí první vrstvy na dotyk cca. 6 - 8 hodin. Proschnutí mezi nátěry 16 - 24 hodin.

Vydatnost:                             U hladkých povrchů běžné porezity stačí jeden litr laku pro nanesení jedné vrstvy na plochu až 16 m2.

Čistění:			Po použití vyčistěte nářadí ředidlem Dulux č. 41 nebo lakovýn benzinem.

Příprava povrchu:  Povrchy musí být před lakováním zdravé, čisté a suché. Odstraňte všechny uvolněné a vadné povlaky, v případě potřeby až na holé dřevo. Důkladně přebruste ve směru vláken a odstraňte zašedlé zestárlé dřevo a zbytky původních nátěrů. Potom dobře oprašte.

Holé dřevo napenetrujte jedním nátěrem základového impregnačního materiálu**Weathershleld Exterior Preservative Basecoat, včetně nových

a vyměněných částí. Přetažené zbytky základového nátěru odstraňte z okolních natřených míst otřením. Vyplňte všechny povrchové nerovnosti, otevřené spoje, atp. Pro vysprávky nepoužívejte fermežový tmel. V případě nanášení více vrstev neprovádějte přebrušování mezi nátěry.

Aby se zabránilo ztmavnutí některých tvrdých dřev, jako například afrického mahagonu, afzelie nebo merbau, doporučujeme nanesení první vrstvy naředěného venkovního laku Weathershleld Yacht Varnish (1 díl ředidla Dulux č. 41 nebo lakového benzinu na 10 dílů laku) namísto uvedeného základového nátěru ( platí pro nové nebo holé dřevo ).

Konečný nátěr:  Po příslušné přípravě povrchu starého nebo nového dřeva ( obroušení a penetrace viz. „Příprava povrchu“ ) se nanášejí 2 až 3 vrstvy venkovního laku Weathershield Yacht Varnish. Vzhledem k charakteru materiálu je nutné dodržet minimální doby schnutí mezi jednotlivými nátěry. Také přebroušení je možné provádět až po dokonalém proschnutí ( v případě nedodržení této doby se budou při broušení vytvářet tzv. žmolky ) jinak je  lak dobře obrusný. Po přebroušení ( zrnitost 150 – 180 ) je třeba dobře odstranit brusný prach a potom provést další nátěr. Po nanesení 2 max. 3 vrstev laku, vytvoříte na dřevu masivní, na pohled i na omak perfektní pružnou vrstvu s vynikající odolností proti povětrnostním vlivům.

Bezpečnostní a ochranná opatření:   ROZPOUŠTĚDLOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.

HOŘLAVINA.

Udržujte odděleně od zdrojů vznícení. Nekuřte. Při nanášení se doporučuje chránit vhodným způsobem oči a ostatní části těla. V případě

vniknutí do oka vyplachujte okamžitě proudem čisté vody po dobu min 10 min. a vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísnění pokožky odstraňujte vodou a mýdlem nebo jiným osvědčeným přípravkem pro ošetřování pokožky. Tento výrobek obsahuje fungicid. Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků. Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.

**Základová venkovní impregnační nátěrová hmota Weathershield Exterior Preservative Basecoat obsahuje: naftenát zinečnatý, trihexylénglykoldiborát a dichlorfluanid. Před zakoupením si přečtěte návod k použití. Pesticidy vyžadují opatrné zacházení.

Dulux a Weathershield jsou chráněné obchodní značky firmy ICI.

Poskytnutí záruk:   Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu, tel.: 581 299 855.