23. února 2001

Dulux Trade Acrylic Scumble Glaze	433

Akrylátová roztíraná lazurová barva Dulux Trade

| Typické použití | Dulux Trade Acrylic Scumble Glaze je zvláště namíchaná vodouředitelná lazurová barva, která umožňuje odborným malířům, aby vytvořili přitažlivé účinky lomených barevných odstínů jako jsou lazurování, fládrování, tupování, hrubozrnný povrch, škrábaná omítka a mramorování. Je vhodná pro použití na stěny v interiéru a okrajové povrchy jako jsou dveře, rámy, atd. a má prodlouženou dobu pro nanesení druhé vrstvy nátěru, která dovoluje provést dokonale některé z tradičních nátěrových efektů s většími detaily. Pokud se požaduje efekt 'hrubozrnný povrch' na velkých plochách stěn, použijte systém Dulux Trade Duette. Dodatečné informace naleznete v letáku nátěrové hmoty Dulux Trade Acrylic Scumble Glaze. Než budete připravovat jakýkoli podklad pro natírání, přečtěte si informace o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí na straně 2, která se týká starých nátěrů obsahujících olovo. |
| --- | --- |
| Velikost balení | 1 a 2,5 litru. |
| Barevná paleta | Viz příslušný vzorník Dulux Trade Colour Card. Tento výrobek se dodává ve 36 průsvitných odstínech a 36 odstínech s perleťovým leskem prostřednictvím systému míchání odstínů Dulux Trade. |
| Vlastnosti vrstvy barvy | Chemická odolnost: Nevhodná. Tepelná odolnost: Nevhodná pro použití na vyhřívaných podkladech jako jsou například radiátory. Odolnost proti vodě: Je odolná hladině vzdušné vlhkosti přítomné v běžném prostředí v interiéru a je odolná vůči mírnému omývání. Abyste zlepšili její trvanlivost tam, kde je pravděpodobné časté mytí nebo výskyt kondensace (např. v kuchyních nebo koupelnách), naneste na ni vrstvu laku Dulux Trade Clearcoat. |
| Složení (jmenovité) | Pigment: Pokud je namíchána do barevného odstínu, obsahuje tato nátěrová hmota světlostálé bezolovnaté pigmenty. Pojivo: emulze akrylátového kopolymeru se zvýšenou přilnavostí. Rozpouštědlo: voda. |
| Objemový obsah pevných látek | 18% (jmenovitý). |
| Metoda nanášení | Prvotní nanesení vrstvy štětcem nebo válečkem a potom vytváření vzorů vhodnými nástroji. |
| Doba schnutí | Jedna vrstva nátěru o standardní tloušťce: Suchá na dotek:V závislosti na teplotě a vlhkosti. Nanášení další vrstvy: 24 hodin. Doba schnutí se bude lišit podle teploty a vlhkosti, např. požadovaná doba schnutí bude podstatně delší za chladna a vlhka. |
| Praktická vydatnost | Na hladkých podkladech s průměrnou porositou až 14 m²/litr. Tato hodnota je jen přibližným vodítkem vzhledem k různorodosti povrchů na rozličných budovách a může být nižší. Pokud si nejste jisti, naneste tuto nátěrovou hmotu na malou zkušební plochu. |
| Ředění | Obvykle není potřeba tuto nátěrovou hmotu ředit. Avšak u některých účinků, jako například u lazurování a fládrování, přidejte až 1 díl vody na 5 dílů nátěrové hmoty. |
| Doporučení pro nanášení stříkáním |  |
| Čištění | Po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců ještě před jejich čištěním vodou. Nepoužívejte nebo neskladujte za extrémních teplot a chraňte před mrazem. |

Obecně musí být podklad pevný, čistý, suchý a prostý porušeného nebo špatně přilnavého materiálu, nečistot, mastnoty nebo vosku. Tam, kde má být lazurová barva nanesena na dříve použitý rozpouštědly ředitelný nátěrový systém, musí být povrch důkladně obroušen pomocí vhodného skelného papíru a zbaven prachu. Zabraňte vdechování tohoto prachu. Pokud používáte suché otryskání pískem, noste vhodnou obličejovou masku. Pokud jsou povrchy po důkladné přípravě stále práškovité, napusťte je jednou vrstvou vhodné základové barvy Dulux Primer. Čerstvá omítka musí být zcela suchá. Lazurová barva Dulux Trade Acrylic Scumble Glaze vytáhne veškeré právě viditelné i staré skvrny přes vrchní vrstvu, dokonce i když nejsou zjevné v době, kdy natíráte. Pro zakrytí všech stop nebo podezřelých ploch použijte základovou barvu Dulux Alkali Resisting Primer nebo krycí nátěr Dulux Stain Sealer, podle toho, který výrobek je vhodný (viz technické listy výrobků 301 a 306). Nové nebo holé kovové nebo dřevěné povrchy by se měly natřít vhodnou základovou barvou Dulux Primer.

Když používáte lazurovou barvu Dulux Trade Acrylic Scumble Glaze na stěnách nebo okrajových površích, naneste ‘základní vrstvu’ nebo 1 či 2 vrstvy nátěrové hmoty Dulux Trade Quick Drying Eggshell o vhodném barevném odstínu, abyste připravili podklad pro nanesení lazurové barvy. Když je povrch suchý, ‘zdrsněte’ tento povrch jemným skelným papírem, abyste vytvořili základ pro lazurovou barvu, a potom jej zbavte prachu. Zabraňte vdechování tohoto prachu. Pokud používáte suché otryskání pískem, noste vhodnou obličejovou masku.

Naneste 1 vrstvu lazurové barvy Dulux Trade Acrylic Scumble Glaze buď pomocí štětce, nebo válečku (podle toho, který z nich se hodí pro daný povrch) a dále „pracujte“ tak, abyste vytvořili požadovaný ozdobný účinek. Nejlepších výsledků se dosáhne při použití štětce. Také může být potřeba použít speciálních nástrojů jako je fládrovací hřeben.

Před použitím důkladně promíchejte.

Doporučovaným postupem je nacvičit si aplikovaný účinek tak, abyste se podrobně seznámili s daným materiálem ještě než začnete vlastní dílo. Pokud skutečně uděláte chybu nebo potřebujete nácvik na skutečně natíraném povrchu, pak se dá lazurová barva jednoduše smýt a nechat povrch vyschnout.

Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, je nezbytné dodržovat „otevřený interval“ natírání. Pracujte rychle a systematicky. Nepřerušujte práci uprostřed, protože jinak bude celé dílo zničeno.

Doba „otevřeného intervalu“ natírání se bude lišit podle teploty a vlhkosti. Ideální jsou chladné a relativně vlhké podmínky.

Pokud nanášíte lazurovou barvu na velké plochy, pak se doporučuje, aby na nich pracovali dva lidé společně. Jeden nanáší lazuru a druhý vytváří daný účinek. Tím se pomáhá dodržování „otevřeného intervalu” natírání. Neměňte osoby u některé části díla během práce, protože uvidíte zjevný rozdíl v daném účinku. Každá osoba dosáhne poněkud jiného výsledku.

Tam, kde není možné, aby pracovaly dvě osoby společně, měla by se lazurová barva nanášet v blocích ve velikosti okolo 1 m2, v závislosti na požadovaném účinku. Je důležité provést „rozmytí či rozplynutí“ barvy po krajích během „otevřeného intervalu“ natírání, aby se zajistilo, že všechny bloky nátěru splynou. Když pracuje jen jedna osoba, jsou pro dosažení dobrého výsledku rozhodující rychlost, pořadí pracovních úkonů a správné podmínky.

Když je dílo dokončeno, dá se chránit vrstvou laku Dulux Trade Clearcoat, který se dodává buď s matným, nebo se sametovým povrchem. Pro dosažení nejlepšího výsledku u 36 odstínů s perleťovým leskem použijte lak Dulux Trade Clearcoat Satin. Tam, kde byly lazurovou barvou natřeny okrajové povrchy jako dveře, dá se účinek při použití tmavších odstínů ochránit a vylepšit nanesením vrstvy olejového laku Dulux Interior Varnish Gloss. Je důležité si pamatovat, že tento olejový lak se nesmí použít na omítku nebo zdivo a při jeho použití může dojít k určitému odbarvení světlých pastelových odstínů a bílé. Kdykoli si nejste jisti, doporučuje se nejprve natřít malou zkušební plochu.

Povšimněte si prosím, že lazurová barva Dulux Trade Acrylic Scumble Glaze je určena pro míchání barev pomocí systému míchání barevných odstínů Dulux Trade. Pokud se použijí vodouředitelné akrylátové tónovače, naleznete příslušné informace v pokynech od výrobce. S tímto výrobkem nepoužívejte univerzální tónovače.

VODOUŘEDITELNÁ NÁTĚROVÁ HMOTA

Během nanášení a schnutí zajistěte dobré větrání.

Zabraňte potřísnění pokožky a zasažení očí. Při nanášení se doporučuje nosit ochranu zraku. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Z pokožky odstraňte skvrny od barvy: použijte mýdlo a vodu, nebo uznávaný čistič pokožky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte nebo neskladujte zavěšené na háku. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí. Některé místní úřady mohou mít zvláštní zařízení pro zneškodňování odpadních nátěrových hmot.

Bezpečnostní list látky se dodává odborným uživatelům na požádání.

Tento výrobek neobsahuje žádné přidané olovo. Avšak dřevěné a kovové povrchy staveb, zejména pokud pocházejí z období před rokem 1960, mohly být v minulosti natřeny nátěrovou hmotou vyrobenou s olověnými pigmenty. Příprava povrchu a odstraňování takových nátěrů mohou být nebezpečné. Abyste zadarmo obdrželi leták vysvětlující, jak by se měl bezpečně připravit takový podklad, obraťte se na:

Technickou skupinu společnosti ICI Nátěrové hmoty na adrese:

ICI Paints Technical Group 
ICI Paints, Wexham Road, Slough SL2 5DS.
Tel: 0870 242 1100
www.duluxtrade.co.uk

Vysoký obsah TOL 25% - 50%. TOL (těkavé organické látky) přispívají ke znečištění ovzduší.

Dulux a Duette jsou chráněné obchodní známky společnosti ICI. 
© ICI 01