EMAIL NA RADIÁTORY

Teplovzdorný nátěr na horkovodní radiátory a potrubí

# POPIS VÝROBKU

## DEFINICE

Lesklý a sametově matný teplovzdorný nátěr.

## POUŽITÍ

V interiéru jako povrchová ochrana horkovodních soustav a vodovodních instalací v domácnostech. Typické použití: vodní radiátory, horkovodní potrubí.

## SLOŽENÍ

Syntetická pryskyřice s alifatickými rozpouštědly a anorganickými pigmenty.

## HLAVNÍ VLASTNOSTI

- trvale teplovzdorný k teplotám až do 80 ºC, krátkodobě do 150 ºC

- odolný proti žloutnutí

## OMEZENÍ

- NEVHODNÝ:

- k nanesení na vybavení, které se trvale provozuje při teplotě 80 ºC nebo krátkodobě občasně až do 150 ºC,

- k nanesení na neželezné kovy,

- k nanesení na olejové radiátory nebo elektrická topidla.

## VZHLED

Viskózní kapalina připravená k nanášení štětcem  pro hladký lesklý nebo matný povrch.

## ODSTÍNY

Zářivě bílá

## BALENÍ

- plechovky objemů 250 a 500 ml;

- spreje objemu 400 ml.

# POUŽITÍ

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Při přípravě povrchů kovů a dřeva k natírání je třeba věnovat mimořádná opatření ochraně před nadýcháním prachu z nátěrů vyrobených před rokem 1960, protože tyto nátěry mohou obsahovat jedovaté olovo.

- Zajistěte, aby byl povrch suchý a bez rzi, odlupujících se nátěrů, prachu, špíny a mastnoty.

- Skelným papírem vybruste všechny natřené povrchy, abyste připravili podklad základní barvy.

- Vytřete povrch vlhkým hadrem a nechte vyschnout.

## POSTUPY NANÁŠENÍ

ŠTĚTCEM NEBO SPREJEM

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před natíráním radiátory odpojte a nechte je vychladnout.

ŠTĚTCEM:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte kvalitní štětec z přírodních štětin.

- Před použitím nátěr promíchejte.

- Naneste 1 nebo (raději) 2 vrstvy přes kontrastní barvu. Mezi nanášením vrstev nechte nátěr schnout 16 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po natření NEZAPÍNEJTE radiátory po dobu alespoň 24 hodin !

SPREJEM:

- Před použitím nechte sprej stát 2 hodiny za pokojové teploty.

- Před použitím prudce promíchejte sprej a když uslyšíte nárazy míchací kuličky protřepávejte plechovku po další 3 minuty.

- Zakryjte sousední povrchy, abyste je chránili před přestřikem.

- Při nanášení a schnutí zajistěte dobré větrání.

- Abyste zabránili vzniku kapes a toků, provádějte nanášení lehkými rovnoměrnými tahy ze vzdálenosti asi 15 cm..

- Naneste nejprve tenkou vrstvu a nechte ji zaschnout.

- Když je tato vrstva na dotyk suchá (asi po 30 minutách), naneste další 2 – 3 vrstvy, přičemž mezi jejich nanášením je nechte 30 minut zaschnout.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: po natření NEZAPÍNEJTE radiátory po dobu alespoň 24 hodin !

POZNÁMKA: Abyste zabránili ucpání trubice spreje, otočte plechovku dnem vzhůru  a stříkejte po 2 vteřiny mezi jednotlivými nátěry a po skončení práce !

# OSTATNÍ INFORMACE

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před používáním tohoto výrobku podle návodu, by měli uživatelé získat a přečíst Bezpečnostní list firmy Hammerite S11138B (pro nanášení štětcem) nebo S11139A (pro nanášení sprejem), které obsahují podrobné bezpečnostní informace a návod.

Následující rady NEJSOU vyčerpávající, ale představují všeobecně správnou praxi při použití:

- Pracujte ve vhodném ochranném oděvu.

- Zabraňte potřísnění kůže nebo očí nátěrem.

- Používejte nátěr jen v dobře větraných prostorech.

- Při stříkání nedýchejte výpary. Jestliže větrání prostor není dostatečné, pracujte s vhodným respirátorem.

- Pokud s nátěrem nepracujete, nádoby s ním dobře uzavřete.

- Uchovávejte nátěr mimo dosah dětí.

## SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na suchém a dobře odvětraném místě.

- CHRAŇTE PŘED MRAZEM A MIMOŘÁDNÝMI TEPLOTAMI.

- CHRAŇTE PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVĚTLEM.

## SKLADOVATELNOST

Plechovky: Nejméně po 3 roky při 21 ºC při uložení v původních neotevřených nádobách.

Spreje: Nejméně po 3 roky při 21 ºC při uložení v původních nepoužitých nádobách.

Tlakové nádoby:

- chraňte před přímým slunečním světlem,

- nevystavujte teplotám vyšším než 50 ºC,

- po použití nepropichujte nebo nevhazujte do ohně.

## BEZPEČNÉ ZNEŠKODNĚNÍ PO POUŽITÍ

Ze štětců, válečků a ostatního vybavení odstraňte co nejvíce nátěru již před mytím. Prázdný obal, případně se zbytky materiálu odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.Nevylévejte odpad do kanalizace a vodních toků.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO NANÁŠENÍ

- Rozsah teplot při nanášení: 8 – 25 ºC

- Nejvyšší relativní vlhkost vzduchu: 85 %

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA NÁTĚRU

Mokrého: 0,072 mm

Suchého: 0,027 mm

TYPICKÁ VYDATNOST

Nanášení štětcem: 14 m2 na litr nátěru

Sprej: přibližně 3 m2 na plechovku 400 ml

DOBA SCHNUTÍ (za dobrých podmínek)

Nelepivý: 4 – 6 hodin

Zatvrdlý: 8 – 12 hodin

Vytvrzený před dalším nátěrem: 16 hodin (při nanášení štětcem), 30 minut (při nanášení sprejem).

## ODOLNOST

- Lesklý povrch: 90 % podle normy BS 3900: E6: část D5 vynikající lesk.

- Tepelná odolnost:

- Občasně a krátkodobě: až do 150 ºC

- Stále: až do 80 ºC.

## ČIŠTĚNÍ

Po použití vyčistěte vybavení lakovým benzinem nebo ředidlem S 6006.

# Text boxes

### HAMMERITE

# PRODUCTS LIMITED

Technický list T11138