METAL PRIMER - Rychleschnoucí základ na kov

# INFORMACE O VÝROBKU

Kód: A540-373

## Použití

Rychleschnoucí základ na kov se používá v systémech základních olejových barev na železo, ocel a barevné (neželezné) kovy, včetně pozinkované oceli vystavené vlivu počasí. Je založen na netoxických pigmentech a je vhodný pro povrchy, které byly ručně před nátěrem upraveny. Může být použito na povrchy do 93 °C (220 °F). Neobsahuje příměsi olova.

Schválení:

BS5493

Odstíny:

Šedá.

Balení:

1, 2,5 a 5 litrů.

Složení (nominální):

Pigment:		47,0 % zinkfosfát, titanová běloba, minerální plniva a barevné pigmenty

Pojivo		24,2 % alkyd.

Rozpouštědlo:  	28,8 % lakový benzín a aromatické uhlovodíky.

Objemová sušina:

53,9 %

Doba schnutí:

Jedna vrstva o standardní tloušťce: 	6 hod. při normálních podmínkách

Nový nátěr:			6 hod. při normálních podmínkách

Vlastnosti nátěru:

Odolnost proti teplu

Vhodný pro kovové roury, komíny, ocelové radiátory, spirály, trubky a ostatní zahřívané kovové povrchy. Následně jsou uvedeny druhy nátěrových systémů vhodné pro různé teplotní rozsahy.

Do 82°C(180°F) Rozsah, ve kterém jsou běžné v provozu domácí teplovodní radiátory a podobná zařízení. Obvykle je dostačující, aby po základní aplikaci Dulux Metal Přiměř následoval nátěr Dulux Trade Undercoat a Dulux Trade Gloss.

82 - 93 "C (180-300 T) Pokud je požadována barevná aplikace, provede se základní nátěr Dulux Metal Přiměř, přímo následován aplikací Dulux Trade Gloss bez použití Undercoat. Postup je doporučován i když u bílých a světlých barev dojde ke změně odstínu.

Tloušťka nátěru:

Mokrá: 	70 - 93 mikrometrů

Suchá:	38-50 mikrometrů

Teoretická vydatnost:

Vypočítaná plocha pokrytá 1 litrem barvy, nanesené na hladký rovný neporézní povrch, aby byl dosažen doporučený suchý film vylučující ztrátu.

10 m2/Iitr.

Praktická vydatnost:

Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek, týkajících se výrobku a jeho doporučeného použití.

Okolo 9 m2/litr.

Doporučení pro nástřik:

Běžné použití: stříkací pistole (typická): JGA pistole, 765 vzduchová kap. EX tryska a jehla. Rozprašovač při tlaku vzduchu: 50 p.s.i. Tlak tekutiny: 12 p.s.i. Bez-vzduchové stříkání: velikost trysky: 0,33 - 0,45 mm, úhel trysky 65 -80°, tlak tekutiny: 143 bar (2000 p.s.i.). Navrhovaná čerpací kapacita: 21/2 litru/min, maximálně.

Ředění:

Požaduje se Dulux ředidlo č.41

Nebo lakový benzín.

Štětec a váleček:

Obvykle není třeba ředit.

Normální stříkání: do 3/4 litru na 5 litrů barvy.

Bezvzduchové stříkání: do 1/2 litru na 5 litrů barvy.

Čištění:

Vyčistit zařízení a odstranit barvu s povrchů Dulux ředidlem č. 41 nebo lakovým benzínem.

Odstranit barvu s pokožky použitím vhodného přípravku. Nepoužívat rozpouštědla, ředidla, benzín apod.

Bod vzplanutí:

Přes 32 C - 55 C.

# INFORMACE O SYSTÉMU

Může být použit jako základní nátěr v rámci normálního Dulux dekorativního barevného systému následovně: aplikovat 1 nebo 2 nátěry Dulux Metal Primer a poté buď:

- 3 nátěry Dulux Trade Micaceous Iron Oxide (pro maximální trvanlivost), nebo pro plochy, které nejsou vystaveny drsnému počasí stačí 2 nátěry Dulux Trade Micaceous Iron Oxide. Pokud je třeba, může být aplikováno 5 Dulux Trade High Gloss Finish. Každý nátěr by měl být proveden tak, aby odpovídal doporučené tloušťce filmu.

- Jeden nebo dva nátěry Dulux Trade Quick-Drying Primer Enamel.

- Jeden nebo dva nátěry Dulux Trade Semi Gloss Floor Paint.

- Jeden nátěr Dulux Trade Undercoat, následován jedním nebo 2 nátěry Dulux Traqe High Gloss Finish.

5)     Pouze pro vnitřní povrchy 2 nátěry Dulux Trade Low Odour Eggshell.

Poznámka:

Nemusí být používáno 5 chlorkaučukovými barvami Dulux Trade Chlorinated Rubber.