### SEMI GLOSS FLOOR PAINT

INFORMACE O VÝROBKU

| Název výrobku | Dulux Trade Semi Gloss Floor Paint – Pololesklá barva na podlahu |
| --- | --- |
| Kód | A362+ odstín |  | Objemová sušina | 53% podle odstínu |
| Použití | K natírání štětcem nebo válečkem na suchý beton (s výjimkou teraca, granolitu a předpjatého tvrzeného betonu), dřevěné a kovové podla- hy. Odolává normálnímu čistění vodou a detergentem, ale nemůže se používat na podlahy, které jsou často mokré, nebo na které se roz- lévají např. rozpouštědla, chemiká- lie, řezné oleje a mléčné produkty. Nátěrům musí být ponecháno dosti času, Jsou-li na podlahách, kde budou pravděpodobně stát nebo pojíždět vozidla. Nepoužívat v místech se silným pravidelným provozem. Kovové podlahy nejprve natřít rychle- schnoucí základní barvou na kov Dulux Quick Drying Metal Primer Zinc Phosphate. |  | Doba schnutí Jedna vrstva O standardní tloušťce Nový nátěr |  |
|  |  |  | Tloušťka nátěru Mokrá Suchá | 47-66 mikrometrů 25-35 mikrometrů |
|  |  |  | Teoretická vydatnost vypočítaná plocha pokrytá 1litrem barvy nanesené na hladký, rovný neporézní povrch, aby byl dosažen doporučený suchý film vylučující ztrátu. | 15,1 – 21,1m2/litr |
| Schválení | CEGB 13/62/230 |  | Praktická vydatnost Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek, týkajících se výrobků a jeho doporučeného použití. | 11-16m2/litr |
| Odstíny | Viz Dulux Trade katalog barev |  |  |  |
| Balení | 5 litrů |  |  |  |
| Vlastnosti nátěru Odolnost proti chemikáliím Odolnost proti teplu Odolnost proti vodě | Odolný vůči mírnému napadání chemickými výparem, ale tam, kde je pravděpodobnost rozlití roz- pouštědel, chemikálií, řezných olejů, mléčných produktů, potravin apod., je nevhodný. Na vyhřívané plochy se normálně nepoužívá. Vydrží opakované a pravidelné mytí vodou a detergenty, ale nehodí se na podlahy, které budou pravděpodobně neustále mokré. |  | Aplikace Metoda | Barva se může použít přímo bez ředění, mimo prvních vrstev na nenatřený beton či dřevo, kdy je nutné 10% ředění |
|  |  |  | Doporučení pro střik | Normálně se nedoporučuje |
|  |  |  | Ředění | Ředidlo Dulux č. 41 nebo lakový benzín. |
| Složení (typicky) Pigment Pojivo Ředidlo | Podle odstínu. 36 % titanová běloba, minerální plnidla. 33 % polyuretanem modifikovaný alkyd. 31 % lakový benzín. |  | Čištění | Ředidlem Dulux č. 41 nebo lakovým benzínem. S pokožky barvu odstraníme pomocí vhodného prostředku. Nepoužívat ředidla, rozpouštědla, benzín apod. |
|  |  |  | Bod vzplanutí | 32-55(C. |

INFORMACE O SYSTÉMU

Po přípravě nanést dvě vrstvy barvy Dulux Trade Semi Gloss Floor Paint. Při natírání nových nebo holých ploch se musí první vrstva zředit do 10 % lakovým benzínem (podle poréznosti povrchu), aby byla zajištěna penetrace. Kovové podlahy natřít jednou vrstvou základní barvy Dulux QD Metal Primer a pak ještě dvěmi plnými vrstvami barvy na podlahy Dulux Trade Semi Gloss Floor Paint.

Barvu nepoužívat v chladných vlhkých podmínkách a na betonové podlahy, které nejsou suché do hloubky. Některé betonové podlahy mohou vysychat do hloubky až 12 měsíců.

Poznámka: Tento materiál je určen pro lehký průmyslový a domácí provoz. Nehodí se pro těžký průmyslový provoz nebo pro agresivní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VÝROBEK JE HOŘLAVÝ.

Udržovat mimo zdroje vznícení -nekouřit.

Zabránit styku přípravku s očima a pokožkou.

V případě zasažení očí je nutné okamžité vypláchnutí proudem čisté vody.

Odstranit barvu s pokožky. Použít mýdlo a vodu nebo jiný vhodný čistící přípravek na pokožku.

Nevdechovat  výpary.

Nepoužívat v uzavřených místnostech. Během natírání a schnutí zabezpečit dostatečné větrání.

Před opětovným nastěhováním se přesvědčit, že místnost je dostatečně vyvětrána.

Při přepravě zachovávat opatrnost.

Plechovky musí být uloženy v bezpečné vertikální poloze.

Plechovku s barvou nezavěšovat za držadlo. Neobsahuje žádné příměsi olova.

Obsahuje lakový benzín.

Nevylévat do odpadů nebo vodních toků.