Dulux Grunt - vodou ředitelná penetrace

# Podkladová emulze na vodní bázi – k přímému použití

| 1. Použití | Dulux Grunt je podkladová vodní emulze určená k přímému použití v místnostech i exteriérech především pod emulsní barvy. Je určena pro pokládání na dříve nemalované, nasákavé a pórovité povrchy: beton, sádrokartonové desky, sádrové potěry, cementové a cementově-vápenné omítky apod.. Vysoké penetrační schopnosti způsobují, že rychle proniká do povrchu, který zpevňuje, sytí a hydrofobizuje. Tímto je blokována prašnost podkladu, snižuje se a vyrovnává jeho nasákavost a tím se také zlepšuje přilnavost vrstev nátěru, efektivita lepení a rovnoměrnost schnutí. |
| --- | --- |
| 2. Odstín | Světle fialový, po zaschnutí vrstev je jejich vzhled prakticky bezbarvý |
| 3. Obaly | l l; 5 l Informace o právě vyráběných objemech balení se nachází v ceníku, katalozích a informačních letácích. |
| 4. Schválení pro prodej a používání | Prohlášení o shodě |
| 5. Trvanlivost | Datum trvanlivosti výrobku se nachází na jednotlivém obalu. |
| 6. Složení | Pigment  není Filmotvorná látka  emulze akrylového kopolymeru Rozpouštědlo  voda |
| 7. Hustota (g/cm3) | cca 1,0 |
| 8. Doba vsakování do povrchu | Pro jednotlivou vrstvu, při teplotě cca 20°C, relativní vlhkosti cca 50%, při dobrém větrání: 1 hodinu. Snížení teploty a/nebo nárůst vlhkosti a také druh povrchu ovlivňují dobu vsakování. |
| 9. Vlastnosti | Vrstva se vsakuje do povrchu. Díky vysoké schopnosti penetrace zaručuje:  zpevnění povrchu  snížení nasákavosti vodou  zlepšení přilnavosti dalších vrstev  okamžitou kontrolu postupu prací díky jemné fialové barvě, která neovlivňuje odstín následující vrstvy barvy, slouží jen k orientaci, kde bylo přerušeno nanášení podkladové emulze  snadné používání (náčiní lze mýt vodou) |
| 10. Spotřeba | Nejméně 15 m2/l během jednoho natírání na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu. Další pokyny jsou uvedeny v bodě 4 Karty „O“. |
| 11. Ředidlo | Čistá voda |
| 12. Aplikace 12.1 Příprava povrchu | Povrchy pro nátěr musí splňovat požadavky uvedené v bodě 1 Karty „O“. Standardní způsob přípravy povrchu je popsán v bodě 2 Karty „O“. |
| 12.2 Příprava výrobku |  před použitím důkladně promíchejte (protřepejte)!  nepřidávejte cizí látky  před nanášením neřeďte! |
| 12.3 Natírání | Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu nesmí být nižší než +10°C. Další pokyny jsou uvedeny v bodě 5 Karty „O“. |
|  | Doporučené metody nanášení: Štětec, váleček. |
|  | Volba natěračského náčiní: Dle informací uvedených v bodě 3 Karty „O“. |
|  | Parametry natírání 1. Vlastní natírání – provádí se na površích:  dříve nenatíraných  očištěných, např. po odstranění staré, slabě přiléhající barvy Jak? Natírání štětcem, válečkem  naneste 1 vrstvu podkladu, v případě vyšší nasákavosti povrchu může být zapotřebí nanesení další vrstvy (kolmo ke směru nanášení první vrstvy) po 4 hodinách po nanesení první vrstvy  nanášejte tak, aby vznikla rovnoměrná vrstva  zbarvení podkladu pomáhá kontrolovat postup prací a stupeň nasycení povrchu 2. Provedení dalších nátěrů  další nátěry na naneseném podkladu je možné provádět po 16 hodinách od nanesení Grunt Rozšířené pokyny k natírání jsou uvedeny v obecných informacích v (Karta „O“). |
| 12.4 Čištění natěračského náčiní | Po dokončení práce je třeba odstranit z natěračského náčiní co největší množství výrobku a následně umýt náčiní čistou vodou. |
| 13. Skladování a přeprava | V souladu s normou PN-89/C-81400, v originálním a těsně uzavřeném obalu, nejlépe při teplotě +5°C až +30°C, v uzavřených prostorách, mimo zdroje tepla. Upozornění: Vodní výrobek. Záporné teploty způsobují jeho trvalé poškození. |
| 14. Bezpečnostní opatření | Před zahájením páce je třeba seznámit se s kartou charakteristiky výrobku. |
| 15. Doplňující informace | Výrobce si vyhrazuje právo na změny obsahu Technické karty bez předchozího upozornění. Datum vydání: červen 2002 |