##### Vinyl Matt Emulsion – emulzní vinylová matná nátěrová hmota

Druh výrobku : Vinylová matná emulzní nátěrová hmota Dulux Trade Vinyl Matt Emulsion je vysoce kvalitní barva s vynikající kryvostí. Je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (jako například v některých kuchyních a koupelnách). Pro takové podmínky je vhodnější rychleschnoucí nátěrová hmota Dulux Trade Quick Drying Eggshell. Ve vnitřních prostorách ohrožených růstem plísní používejte fungicidní matovou nátěrovou hmotu Dulux Trade Fungicidal Matt Emulsion.

Velikost balení :		1, 2.5, 5 a 10 litrů

Barevný sortiment : 	Viz. barevná vzorkovnice Dulux Trade Colour Card -  barevný sortiment Colour Dimensions.

Vlastnosti filmu : 	Tato nátěrová hmota není vhodná pro vyhřívané povrchy, například radiátory. Odolává běžné relativní vlhkosti

v normálním vnitřním prostředí, a snáší nepříliš důkladné či časté omývání. Tam, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci, jak je tomu v některých kuchyních a koupelnách, je vhodnější použít rychleschnoucí nátěrovou hmotu Dulux Trade Quick Drying Eggshell.

Složení :   Světlostálé bezolovnaté pigmenty, pojivo Akrylová kopolymerní disperze, ředidlo - voda.

Sušina (objemová)		Bílá: 33% (nominální), u barevných odstínů se liší.

Schnutí :	  Jeden nátěr běžné tloušťky - doba zasychání bude různá v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti, takže uvedené časy

budou významně delší za chladných a vlhkých podmínek.

Zaschnutí na dotyk 	  - v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti.

Zaschnutí mezi nátěry   2 - 4 hodiny.

Vydatnost :  Za normálních podmínek  13 -17 m² z jednoho litru barvy.

Aplikace :  Štětcem, válečkem, konvenčním stříkáním, bezvzduchovým stříkáním.

Ředění :	Nové, nebo holé povrchy penetrujte naředěným nátěrem – až 1 díl  čisté vody do 5 dílů barvy.

Nanášení :   Štětcem nebo válečkem – ředění by nemělo být větší než 1 díl čisté vody do 10 dílů barvy.

Konvenční stříkání	Přidejte až 1 díl čisté vody do 2,5 dílů barvy. Barva vyhovuje pro většinu typů stříkacích zařízení.

Bezvzduchové stříkání Přidejte až 1 díl čisté vody do 5 dílů barvy,  pracovní tlak na trysce 133 barů, při průměru trysky 0,38 mm

a úhlu 65 stupňů.

Čistění :	Okamžitě po ukončení práce vyčistěte celé zařízení čistou vodou.

Příprava povrchu :  Natírané povrchy musí být zdravé a suché, bez všech narušených nebo špatně držících povlaků, mastnoty a vosku. Pokud tomu tak není, proveďte jejich důkladné přebroušení vhodným smirkovým papírem a dokonale oprašte. Pokud i po důkladné přípravě zůstávají povrchy nesoudržné, proveďte penetraci jedním nátěrem barvy Dulux Primer. Nové a holé dřevěné či kovové povrchy opatřete nátěrem základové barvy Dulux.

Skladba nátěru :  Na nové, pórovité nebo nesoudržné povrchy použijte penetraci. Pokud je to nutné použijte vhodnou základovou barvu Dulux jako podklad ( dřevo, kov ). Konečnou úpravu proveďte jedním  nebo dvěma nátěry emulzní vinylovou barvou Dulux Trade Vinyl Matt Emulsion .

Preventivní a ochranná opatření :     NATĚROVÁ HMOTA NA BÁZI VODNÉ DISPERZE

Při nanášení a zasychání zajistěte dobré větrání. Nevdechujte výpary a mlhu ze stříkání. Při nanášení barvy v interiéru je vždy nutné používat dýchací zařízení s dodávaných vzduchem. Při nanášení této nátěrové hmoty je nutno vhodným způsobem chránit zrak.

V případě vniknutí barvy do oka vyplachujte ihned proudem čisté vody po dobu min. 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísněnou pokožku očistěte vodou a mýdlem nebo jiným osvědčeným prostředkem pro ošetření pokožky.

Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem a extrémními teplotami. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků. Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.

Poskytnutí záruk :  Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se obraťte na naši technickou a poradenskou službu.