### QUICK DRYING EGGSHELL

| INFORMACE O VÝROBKU |
| --- |
| Název výrobku | Quick Drying Eggshell – polomatná interiérová barva |
| Kód | A925-2290 zářivě bílá. A925-1909 magnolia. + ostatní odstíny dle Colour Dimension |  | Tloušťka nátěru Mokrá Suchá | 65 mikrometrů. 25 mikrometrů. |
| Použití | Vhodné pro dekoraci a ochranu většiny vnitřních povrchů, kde je požadován nepoddajný, trvalý, k aplikaci snadný konečný nátěr. |  | Teoretická Vydatnost Vypočítaná plocha pokrytá 1 litrem barvy nanesené na hladký, rovný, neporézní povrch, aby byl dosažen doporučený suchý film vylučující ztráty. | 15,2 m2/1litr. |
| Odstíny | Čistá a zářivě bílá a magnolia. V Colour Dimension systému je k dispozici omezený rozsah barev. Viz Dulux Trade katalog barev. |  | Praktická Vydatnost Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek, týkajících se výrobku a jeho doporučeného použití. | 14-16m2/1 litr. |
| Balení | 2,5 a 5 litrů |  | Aplikace |  |
| Vlastnosti nátěru Odolnost proti Chemikáliím Odolnost proti teplu Odolnost proti vodě | Odolný proti mírnému působení chemických výparů, avšak tam, kde se jedná o silné působení, měla by být požadována speciální barva odolávající chemikáliím. Viz informační list č. 401, nebo podrobné informace o chlorkaučukových systémech Dulux Trade Obvykle se neaplikuje na horké povrchy Odolný vůči úrovním atmosferické vlhkosti v normálním venkovním prostředí a odolá opakovanému častému mytí. Nevhodný k použití na ponořených površích, nebo kde je velká a dlouhodobá kondenzace. |  | Doporučení pro nástřik | Výrobek je vyhovující pro většinu stříkacích zařízení. Bezvzduchové stříkání : Typické doporučení pro bezvzduchové stříkání : minim. Pracovní tlak na barvu : 143 bar (2000 p.s.i.). Velikost stříkací trysky: 0,33mm (13thou). Úhel stříkací trysky : 50(. |
| Složení Pigment Pojivo Rozpouštědlo | Bezolovnatý, světlostálý, alkáliím odolný pigment. Akrylátový kopolymer. Voda |  | Ředění | Vodou, pokud je třeba. Pro štětec a váleček : Ředění není obvykle nutné. Při aplikaci na porézní povrchy by mělo být 1/2 litru ředidla na 5 litrů barvy. Bezvzduchové stříkání: ředění není obvykle nutné |
| Objemová sušina | 38% |  | Čištění | Vodou. |
| Doba schnutí 1 vrstva o standardní tloušťce nový nátěr | Doba schnutí bude různá podle teploty a vlhkosti. 1-4 hodiny. 8-16 hodin. |  |  |  |

INFORMACE O SYSTÉMU

Po přípravě a kde je potřebné po základním nátěru (např. některé stavební příčky, vysoce porézní povrchy, fíbrové omítky, nebo holé dřevo by mělo být opatřeno vhodným Dulux základním nátěrem), aplikovat 2 nátěry Dulux Trade Quick Drying Eggshell finish.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Nenechávat v dosahu dětí.

Zabránit styku přípravku s očima a pokožkou.

V případě zasažení očí je nutné okamžité vypláchnutí proudem čisté vody.

Odstranit barvu s pokožky. Použít mýdlo a vodu nebo jiný vhodný čistící přípravek na pokožku.

Během natírání a schnutí zabezpečit dostatečné větrání.

Nevdechovat rozprašovanou barvu.

Je-li při stříkání nedostatečné větrání, používat vhodný respirátor.

Při přepravě zachovávat opatrnost.

Plechovky musí být uloženy v bezpečné vertikální poloze.

Plechovku s barvou nezavěšovat za držadlo.

Neobsahuje žádné příměsi olova.

Chránit před zmrznutím.

Nevylévat do odpadů nebo vodních toků.