Stabilizační základová barva

Weathershield stabilising primer

INFORMACE O VÝROBKU

Typické aplikace		Stabilizační základová barva Weathershield Stabilising Primer je rozpouštědlová základová nátěrová

hmota speciálně určená pro zpevňování nestabilních povrchů, které i po pečlivé přípravě povrchů pro

malování nátěrovými hmotami Weathershleld vykazují křídovatění a sprašování. Tento podkladový

nátěr se nemá používat jako univerzální základ na pevné a zdravé povrchy (t.j. takové, které po

správné přípravě nesprašují ani nekřídovatějí). Nové nebo zdravé holé povrchy je pouze nutno opatřit

příslušným naředěným nátěrem na stavební konstrukce.

Stabilizační základová barva Weathershleld Stabilising Primer je připravena pro použití a nevyžaduje

ředění.

Velikost balení		2,5 a 5 litrů

Barevný sortiment		Bezbarvá.

Složení (nominální)

Pigment			n.ú.

Pojivo			Olejopryskyřičné

Ředidlo			Lakový benzin

Sušina, (obj.)		14% (nominální).

Způsob nanášení		Pouze štětcem. Nestříkat.

Zasychání		Jeden nátěr běžné tloušťky:

Zasychání závisí na teplotě a vlhkosti, tj. uvedené doby zasychání se výrazně prodlouží za studených

a vlhkých podmínek.

Zaschnutí na dotyk	8 -12 hodin.

Zaschnutí mezi nátěry	16 -24 hodin. Za chladu a vlhka podmínek se tyto doby výrazně prodlouží.

Praktická krycí schopnost	Měřítkem praktické krycí schopnosti je za normálních podmínek pokrytí 12m2 na litr. Barva je

připravena k použití a nevyžaduje ředění.

Ředění			Tento výrobek nepožaduje ředění.

Čištění			Po použití odstraňte co nejvíce barvy ze štětce a pak jej vymyjte ředidlem Dulux číslo 41 nebo

lakovým benzinem.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy je nutno před natíráním důkladně připravit důkladným obroušením a okartáčováním a následným oprášením za účelem odstranění veškeré uvolněné nebo oprýskávající barvy a nečistot. Tvrdý kartáč na způsob rýžového je vhodnější než drátěný kartáč, neboť uvolněné drátky uvízlé ve stěně mohou rezivět a tak znehodnotit nový nátěr. Veškerá plíseň a jiné organické povlaky se musí rovněž odstranit, opět nejlépe tvrdým kartáčem. V tom případě je pak nutno stěnu ošetřit fungicidním přípravkem Weathershleld Fungicidal Wash.

Menší vady nebo nedokonalosti povrchu lze opravit plastickou stěrkovou hmotou Weathershield Exterior Flexible Filler .

Větší prohlubně a trhliny se musí opravit cementovou maltou.

Poznámka: Základový stabilizační nátěr nenanášejte na zdravé, nové nebo holé povrchy.

Před použitím důkladně protřepejte nádobu s nátěrovou hmotou.

INFORMACE O SYSTÉMU

Po pečivé přípravě povrchu naneste stabilizační základový nátěr Weathershleld Stabilising Primer na všechna nadále sprašující místa.

Po úplném zaschnutí naneste zvolenou nátěrovou hmotu Weathershield na stavební konstrukce.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM)

#### ROZPOUŠTĚDLOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA UN 1263, TŘÍDY 3

##### TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.

Škodlivost: Při požití může způsobit poškození plic. V případě požití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, a prokažte se obalem této hmoty nebo návodem k použití.

##### HOŘLAVINA.

Uchovávejte odděleně od zdrojů vznícení. Nekuřte.

Obsahuje lakový benzin. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách.

Při nanášení barvy se doporučuje používat vhodnou ochranu očí. V případě vniknutí do oka vypláchněte bezodkladně větším množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísněnou pokožku omyjte mýdlem a vodou, nebo jiným osvědčeným pleťovým čistícím prostředkem.

Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí. Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.

Fungicidní přípravek Weathershleld Fungicidal Wash obsahuje: Dodecalaminsalicylát a dodecylaminlaktát.

Před zakoupením přípravku si přečtěte údaje na štítku. S pesticidy zacházejte opatrně.

Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.

V případě jakýchkoliv nejasností o použití tohoto výrobku se obraťte na ICI Paints Technical Group na adrese :

ICI Paints, Wexham Road,

Slough SL2 5DS,

Spojené království.

Tel. 44 (0)1753 534225 Viz www.dulux.com

Dulux, Colour Dlmenslons a Weathershield jsou chráněné obchodní značky ICI.

@ ICI1997