Nátěrová hmota hladká na stavební konstrukce

Weathershield SMOOTH Masonry Paint

INFORMACE O VÝROBKU

Typické aplikace		Kvalitní venkovní disperzní nátěrová hmota na bázi akrylové pryskyřice kombinovaná s

algicidem a fungicidem. Její složení umožňuje snadné nanášení, a po aplikaci zabraňuje

usazování nečistot a růstu plísní. Hodí se pro většinu zdravých suchých zděných venkovních

povrchů a omítek, včetně betonu, pohledového betonu, vymývaného betonu a režného zdiva

obecně vhodného pro natírání, jako je kabřincové režné zdivo. Běžné cihelné zdivo se pro tuto

povrchovou úpravu nehodí.

Nedoporučuje se natírat parapety, zídky a opěrné zdi pod úrovní vodotěsné izolace. V

takových případech nelze vyloučit proniknutí vlhkosti a následné selhání nátěru. Natírání

takových druhů zdiva může rovněž zvýšit riziko poškození zdiva mrazem a odlupování buď

cihel nebo stavebního kamene.

Velikost balení		2,5,5 a 10 litrů.

Barevný sortiment 	Viz příslušnou barevnou vzorkovnici Dulux Trade Colour Card.

Tento výrobek se dodává v barevném sortimentu Colour Dimensions.

## Vlastnosti filmu

Chemická odolnost	Odolává mírnému působení atmosférických výparů a solí z nových malt, omítek a jiných

povrchů.

Odolnost proti vodě	Odolává běžným úrovním atmosférické vlhkosti na venkovním prostředí.

Složení (nominální)

Pigment			Světlo stálé bezolovnaté pigmenty .

Pojivo			Akrylová emulze s fungicidem a algicidem.

Ředidlo			Voda.

Sušina (obj.)		Bílá 38% (nominální), u barevných nátěrových hmot se liší.

Způsob nanášení		Štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Zasychání		Jedna vrstva běžné tloušťky :

Doba zasychání závisí na teplotě a vlhkosti, tj. uvedené doby se výrazně prodlouží za

chladných a vlhkých podmínek.

Zaschnutí na dotyk	Normální zaschnutí na dotyk během 1 -2 hodin.

Zaschnutí mezí nátěry	2 -4 hodiny. Tyto doby se značně prodlouží za studeného a vlhkého počasí.

Praktická krycí schopnost	Krycí schopnost tohoto výrobku závisí silně na drsnosti a porezitě povrchu. Na hladkém

povrchu nízké porezity, např. omítce, 14 -16 m2/1itr. Na hrubším povrchu nízké porezity,

např. vymývaném betonu, 4 -6 m2/1itr. Tyto hodnoty jsou pouze přibližným vodítkem v

důsledku velké variability vlastností povrchů stavebních materiálu,

a mohou být obecně i nižší. V případě nejistoty odzkoušejte na malé ploše.

Ředění			Penetrace nových nebo holých povrchů:	Přidejte až 1 díl čisté vody k 5 dílům barvy .

Běžné použití (nepřekračovat):		Přidejte až 1 díl čisté vody k 10 dílům barvy.

Běžné nanášení stříkáním:			Přidejte až 1 díl čisté vody k 2,5 dílům barvy.

Bezvzduchové stříkání:			Přidejte až 1 díl čisté vody k 5 dílům barvy.

## Doporučení pro stříkání

Konvenční stříkání	Nanášení lze provádět bez problémů všemi běžnými druhy zařízení.

Bezvzduchové stříkání	Typickými podmínkami pro nanášení bezvzduchovým stříkáním je minimální tlak na barvu

133 bar při průměru trysky 0,38 mm a úhlu paprsku 65°. Doporučovaný výkon čerpadla by měl

být minimálně 5 litrů za minutu.

Čištění			 Po použití odstraňte co nejvíce barvy ze štětců a pak je vyperte čistou vodou.

### PŘÍPRAVA  POVRCHU

Nové povrchy nechte dokonale vyschnout. Omyjte již dříve natřené plochy saponátovým roztokem a odstraňte tak nečistoty, mastnotu, zkřídovatěnou barvu, atp. Pak povrchy opláchněte čistou vodou a ponechte vyschnout. Pečlivě oškrábejte až k pevným místům veškeré špatně lpějící nebo vadné dřívější povrchové úpravy, a odstraňte důkladně její odloupané části. Všechny plochy napadené plísněmi

a jinými organizmy ošetřete fungicidním přípravkem + Weathershield Fungicidal Wash. Menší nedostatky opravte venkovní stěrkovou hmotou Weathershleld Exterior Flexible Filler . Větší prohlubně a trhliny opravte cementovou maltou. Ponechte vytvrdnout a vyschnout. Na povrchy, které jsou i po této přípravě nadále zkřídovatělé a drolivé, naneste vrstvu  základové stabilizační nátěrové hmoty Weathershleld Stabilising Primer .

Poznámka: Takovým způsobem neupravujte zdravé, nové nebo holé povrchy.

Nádobu s nátěrovou hmotou před použitím důkladně protřepejte.

### INFORMACE O SYSTÉMU

Běžná povrchová úprava sestává ze dvou vrstev barvy na stavební konstrukce Weathershleld Smooth Masonry Paint, avšak pro již dříve nátěrem povrchově upravené povrchy v dobrém stavu a podobné barvy může stačit pouze jedna vrstva.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI, OCHRANĔ ZDRAVÍ A EKOLOGII

( PŘEČTĔTE SI PŘED POUŽITÍM )

#### NATĚROVÁ HMOTA NA BÁZI VODNÉ DISPERZE

TATO NATĚROVÁ HMOTA JE URČENA POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.

Při nanášení stříkáním nevdechujte rozstřikovou mlhu. V případě nedostatečného větrání je vždy nutné používání dýchacích přístrojů

s dodávaným vzduchem. Veškerá taková zařízení musejí být určena pro daný účel a musejí splňovat požadavky příslušných předpisů.

Při nanášení této nátěrové hmoty je nutno vhodným způsobem chránit zrak. V případě vniknutí hmoty do oka vypláchněte bezodkladně větším množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísněnou pokožku očistěte vodou a mýdlem nebo jiným osvědčeným prostředkem pro ošetření pokožky.

Tento výrobek obsahuje fungicidní přísadu. Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí. Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.

+ Proplísňový přípravek Weathershleld Fungicidal Wash obsahuje dodecyaminsalicylát a dodecylaminlaktát. Před zakoupením si přečtěte štítek na výrobku nebo návod k použití. S herbicidy se musí zacházet opatrně. Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.

Další informace, nebo rady v případě nejistoty o způsobu použití nějakého výrobku, získáte u :

ICI Paints Technical Group na adrese

ICI Paints, WexhamRoad,

Slough SL2 5DS,

Spojené království.

Tel. 44 (0)1753 534225 Dulux,

Colour Dimensions a Weathershleld jsou chráněné obchodní značky ICI.